# ESAME -Macro

L’Esame Macro con attacco acido è una procedura nella quale il saggio viene lucidato e attaccato chimicamente ed esaminato nella sua struttura macroscopica a basso ingrandimento. E’ spesso usato per valutare manufatti In  acciaio al carbonio o basso legato come billette, barre, blumi, forgiati come pure e non utime le saldature. Ci sono molte procedure che regolamentano la classificazione dei provini in acciaio attraverso una serie di foto che mostrano l’incidenza di certe condizioni di variabilità di certi parametri  e ciò è applicabile a tutti gli acciai.Naturalmente si renderà necessario l’impiego di diversie specifici reagenti chimici in funzione anche dello scopo dell’esame anche perché il tutto dipende non solo dal materiale ma anche dalla non omogenea struttura chimica, metodo di lavorazione o servizio al quale è stato sottoposto, trattamenti termici e quant’altro.

Come anticipato l’esame macro può essere condotto anche sulla sezione trasversale della saldatura debitamente polimentata e lucidata e attaccata con apposito reagente. L’Esame è in grado di evidenziare molti aspetti di ciò che è avvenuto durante la saldatura,compreso il numero di passate, importante questo per la qualifica del procedimento. Inoltre si può verificare la presenza o meno di scoria , di mancanza di penetrazione ,mancanza di fusione ,come pure scarso profilo della saldatura.E’ consigliabile osservare la Macro a basso ingrandimento max  5X. Inoltre è pratica di routine  fare una foto al provino per avere una registrazione permanente. Questa viene chiamata : photomacrograph.

# ESAME-Micro

# Questo esame può essere eseguito sia direttamente  sul provino tagliato o sul provino montato direttamente su un supporto di resina. I provini sono progressivamente polimentati fino ad una finitura con pasta diamantata di un micron puliti e quindi sottoposti ad appropriato attacco chimico prima di essere posti in esame al microscopio.L’ Esame Micro viene effettuato per vari scopi. Uno dei più importanti è quello che si prefigge  l’analisi della struttura metallografica. Come pure è importante per l’esame di anomalie metallurgiche come la precipitazione di “Terze Fasi “,eccessivo ingrossamento del grano,precipitazione di carburi etc. Molti test di routine come l’analisi delle fasi o la determinazione della dimensione del grano sono fatte congiuntamente con l’analisi delle Micro..

L’analisi metallografica per la valutazione delle saldature può essere fatta in varie forme. Nella sua forma più semplice un deposito di saldatura,può essere esaminato visivamente per la valutazione di una vasta tipologia  di difetti come porosità o mancanza di fusione. Nel caso dell’indagine Micro,

l’esame può assicurare la verifica del bilanciamento delle fasi metallurgiche ,tra  la struttura della parte superiore e  la radice oppure la precipitazioni delle fasi metallurgiche . Oppure si possono determinare, attraverso l’analisi della crescita del grano cristallino , le cause di risultati scarsi di una prova meccanica. Per esempio l’apparire nell’indagine Micro di una estesa zona central ad andamento colonnare dendritico queasta è una chiara causa di fragilità lungo un piano che può portare a risultati non accettabili in una prova di resilienza.

.

Photomacrographs.